2025年六安市裕安区食品相关产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于六安市裕安区市场监督管理局组织的食品相关产品质量监督抽查。

监督抽查产品种类包括食品接触用塑料制品、塑料一次性餐饮具、食品用塑料自粘保鲜膜、纸杯、纸碗、手洗餐具用洗涤剂。

2  抽样

2.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取样品的保质期（有效期）应当满足异议复检的时限需要。

2.2  抽样方法、抽样数量

2.2.1  生产企业和市场实体店

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用塑料制品 | 食品包装用薄膜 | 随机抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。 |  |  |
|  |  | 食品包装塑料袋 | 卷筒包装的随机抽取一卷，去掉表面三层袋，抽取60只袋，其中30只作为检样，30只作为备样；散装的则随机抽取，数量同卷筒包装一致。 |  |  |
|  |  | 食品包装用容器、瓶盖 | 同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品24个（配相同数量的盖或容器），其中12个作为检样12个作为备样，若样品体积较小，则数量翻倍。 |  |  |
| 2 | 塑料一次性餐饮具 |  | 2份 | 1份（不少于50个） | 1份（不少于50个） |
| 3 | 食品用塑料自粘保鲜膜 |  | 3卷 | 2卷 | 1卷 |
| 4 | 纸杯 |  | 不少于100只 | 不少于50只 | 不少于50只 |
| 5 | 纸碗 |  | 不少于100只 | 不少于50只 | 不少于50只 |
| 6 | 手洗餐具用洗涤剂 |  | 2个独立包装（不少于1kg或1L） | 1个独立包装（不少于500g或500mL） | 1个独立包装（不少于500g或500mL） |

2.2.2  电子商务领域

抽样时应当随机选择销量较高的商品进行购买。

每批次产品抽取样品数量同表1。

2.3  样品处置

2.3.1  生产企业和市场实体店

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。如样品有特殊的储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

需要从企业获取检验所需的产品信息时，应在抽样现场获取，并经企业确认。

2.3.2  电子商务领域

样品签收后，应对样品进行拆样、取证、封样、信息记录等操作。

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。

抽样人员应在封样单上签名，注明封样日期、抽样单编号。

3  检验依据

表2 食品接触用塑料制品检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表3 塑料一次性餐饮具检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异嗅 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 外观 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 结构 | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 6 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 7 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |

表4 食品用塑料自粘保鲜膜检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 3 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 5 | 防雾性 | GB/T 10457-2021 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |

表5 纸杯检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 27590-2022 |
| 3 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
| 4 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
| 5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |

表6 纸碗检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
| 5 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011 |

表7 手洗餐具用洗涤剂检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021 |
| 3 | pH | GB/T 6368-2008 |
| 4 | 重金属 | GB/T 30799-2014 |
| 5 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4  判定规则

4.1  依据标准

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 27590-2022纸杯

GB 4806.8-2022食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 27591-2011纸碗

GB/T 9985-2022手洗餐具用洗涤剂

GB 14930.1-2022食品安全国家标准 洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3  结论用语

经抽样检验，所检项目符合**标准，依据《2025年六安市裕安区食品相关产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

经抽样检验，所检项目中××不符合**标准，依据《2025年六安市裕安区食品相关产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

5  附则

本细则由六安市裕安区市场监督管理局管理。